Hunter Douglas®

Specificaties


LUXALON® 70U SYSTEEMSPECIFICATIE
DEEL 1: ALGEMEEN
1.1 INTRODUCTIE
Leveren en monteren van het het Luxalon® 70U systeem zoals gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products. 

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM 
Het systeem bestaat uit lineaire, rechthoekige lamellen die worden bevestigd aan een instelbaar afhangsysteem dat het mogelijk maakt alle afzonderlijke lamellen met de hand te verwijderen. Het system kent open voegen tussen de lamellen. 

DEEL 2: PRODUCT
_________m2 Luxalon® 70U plafond, met een 30 mm brede voeg en bestaande uit: 

2.1 LAMELLEN
De ongeperforeerde lamellen zijn 70 mm breed, 25 mm diep en worden gerolvormd uit een 0,8 mm dikke gemoffelde aluminium band of uit een 0,8 mm dikke gemoffelde en gegalvaniseerde band. Desgewenst kunnen op de lamellen akoestische opvulstroken worden aangebracht om de akoestische prestaties te verbeteren. 

· De aluminium lamellen worden gemaakt van een vooraf gecoate, gemoffelde aluminiumlegering EN-AW-3005 of een daarmee overeenkomende legering (conform EN 1396 en ECCA). 

· De stalen lamellen worden gemaakt van vooraf gecoat gemoffeld staal.


De lamellen hebben een lengte van ______mm (minimale lengte 1000, maximale lengte 6000 mm, en op aanvraag 250-1000 mm en > 6000 mm). De lamellen worden in de lengterichting met elkaar verbonden via lengtekoppelingen. 

2.2 AFHANGING
Gerolvormde dragers van 1,0 mm dik staal of 0,95 mm dik aluminium worden op een onderlinge afstand van ______ hart-op-hart bevestigd met behulp van instelbare afhangers, zo nodig van de juiste sterkte en stijfheid met het of op de stootbestendigheid, op een onderlinge afstand van _________, eveneens hart-op-hart. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met drager-koppelstukken. De dragers zijn voor zien van uitstansingen om lamellen in een standaard module van 100 mm aan te bevestigen. 

PART 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES
3.1 RANDAFWERKING
· L-kantlijst, 29,2 x 19,4 mm, gemaakt van 0,5 mm dik aluminium 

· L-kantlijst, 45 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik staal of aluminium 

· W-kantlijst, 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik staal of aluminium

3.2 AKOESTIEK
De installateur kan afzonderlijk ingesealde steenwoldekens op de lamellen plaatsen. 

3.3 AFWERKINGSLAAG
De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurengamma voor Luxalon® 70U lamellen codenr._________of er wordt een speciale kleur op aanvraag gemaakt. 

De deklaag bestaat uit een sterke en duurzame polyester afwerkingslaag met een nominale dikte van circa 20 micrometer, die via een continu coil-coatingproces is aangebracht. Hierdoor is de laklaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd. 

Voor toepassingen buiten in zwembaden wordt de Luxacote® afwerkingslaag aangeraden. Deze Luxacote® laklaag bestaat uit een sterke en duurzame 3-laags polyurethaan lak met een dikte van circa 30 micrometer, die via een continu coil-coatingproces is aangebracht. De voorbehandeling ‘Anorcoat’, de primer, de kleurcoating en de transparante toplaag zijn tijdens dit proces volledig geïntegreerd. 

3.4 INSTALLATIE
Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijk geldende wettelijke regelingen en verordeningen, evenals met de richtlijnen van de fabrikant, inclusief specifieke aanvullende eisen welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven. 


1/2
29/04/2015

