Hunter Douglas®

Specificaties


LUXALON® 84B PLAFONDSYSTEEM SPECIFICATIES

DEEL 1: 84B SYSTEEM ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Leveren en monteren van het Luxalon® 84B systeem zoals gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit lineaire, rechthoekige panelen die worden bevestigd aan een instelbaar afhangsysteem dat het mogelijk maakt alle afzonderlijke panelen handmatig te verwijderen.

DEEL 2: PRODUCT

_________m2 Luxalon®&nbsp;84B plafond, met een speciale 16 mm voeg en bestaande uit:

2.1 PANELEN

De panelen zijn 84 mm breed, 12,5 mm hoog en worden gerolvormd uit een 0,5 mm dik gemoffeld aluminium band. De panelen worden geleverd in een ongeperforeerde of geperforeerde versie, met of zonder non-woven akoestisch vlies.

De panelen worden gemaakt van een vooraf gelakt, gemoffelde aluminium legering EN-AW-5050 of equivalent (conform de norm EN 1396 en ECCA normen).

De panelen hebben een lengte van_____mm (minimale lengte 1000, maximale lengte 6000 mm en op aanvraag >6000 mm). De panelen worden in de lengterichting met elkaar verbonden middels lengtekoppelingen.

2.2 AFHANGING

Rijen rolgevormde dragers 0.5 dik staal of 0.95 mm dik aluminium worden op een onderlinge afstand van ____hart-op-hart bevestigd met behulp van instelbare afhangers op een onderlinge afstand van ______,eveneens hart-op-hart. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met drager koppelstukken. De dragers zijn voorzien van uitstansingen om panelen in een standaard module van 100mm. Om modules tussen 90 mm en 125 mm te realiseren, met een open voeg van 6 mm tot 41 mm, is een niet-standaard drager op aanvraag  verkrijgbaar.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES
3.1 RANDAFWERKING

· Klemkantlijst of U-kantlijst, 28.6x16x20 mm, gemaakt van 0.35 dik aluminium

· L-kantlijst, 29.2x19.4 mm, gemaakt van 0.5 mm dik aluminium

· L-kantlijst, 45x18.5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik staal/aluminium

· W-kantlijst, 45x21x21x18mm, gemaakt van of 0.8 mm staal/aluminium

3.2 PERFORATIES

De fabrikant levert Luxalon® 84B panelen met de volgende perforatiespecificaties:

· Ø 1.0 mm, &#916; 2 mm, vrije doorlaat 23%

· Ø 2.0 mm, &#916; 5 mm, vrije doorlaat 15%

Geperforeerde panelen hebben een nominale, ongeperforeerde rand in de lengterichting van het paneel om voor optimale vlakheid en productstabiliteit te zorgen:

· 84B lamel, 1 mm geperforeerd met een perforatievrije rand van 7 mm

· 84B lamel, 2 mm geperforeerd met een perforatievrije rand van 6 mm

3.3 AKOESTIEK

De fabrikant levert akoestisch vlies met een dikte van 0,2 mm dat fabrieksmatig aan de binnenzijde van de panelen is geplakt. Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde mineraalwoldekens worden geplaatst.

3.4 LAKLAAG

De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurenprogramma voor Luxalon® code-nr. ______ of een speciale kleur welke op aanvraag op project basis wordt gemaakt.

De afwerklaag bestaat uit een sterke en duurzame polyester afwerking met een nominale dikte van circa 20 micrometer, die via een continu coil-coating proces is aangebracht. Hierdoor is de laklaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.

3.5 INSTALLATIE

Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijk geldende wettelijke regelingen en verordeningen, evenals met de richtlijnen van de fabrikant, inclusief specifieke aanvullende eisen welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven.


1/2
29-4-2015

