Hunter Douglas®

Specificaties


LUXALON® 84C PLAFONDSYSTEEM SPECIFICATIES

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INTRODUCTIE

Leveren en monteren van Luxalon® 84C plafondsysteem zoals gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit lineaire, rechthoekige panelen die worden bevestigd aan een instelbaar afhangsysteem dat het mogelijk maakt alle afzonderlijke panelen met de hand te verwijderen.

DEEL 2: PRODUCT

_________m2 Luxalon® 84C plafond, bestaande uit:

2.1 PANELEN

De panelen zijn 84 mm breed, 12.5 mm diep en worden gerolvormd uit een 0.5 mm dikke gemoffelde aluminiumband. De panelen worden geleverd in een ongeperforeerde of geperforeerde versie, met of zonder non-woven akoestisch vlies. De panelen hebben een 24 mm brede terugliggende flens.

De panelen worden gemaakt van een vooraf gelakt, gemoffelde aluminium legering EN-AW-5050 of equivalent (conform de norm EN 1396 en ECCA normen).

De panelen hebben een lengte van ______mm (minimale lengte 1000 mm, maximale lengte 6000 mm en op aanvraag 250-1000 mm en > 6000 mm). De panelen worden in de lengterichting met elkaar verbonden middels lengtekoppelingen.

2.2 AFHANGING

Rijen rolgevormde dragers van 0.5 dik staal of 0,95 mm dik aluminium worden op een onderlinge afstand van ______ hart-op-hart bevestigd met behulp van instelbare afhangers op een onderlinge afstand van _________, eveneens hart-op-hart. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met drager koppelstukken. De dragers zijn voorzien van uitstansingen om panelen in een standaard module van 100 mm aan te bevestigen.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 RANDAFWERKING

· Klemlijst of U-kantlijst, 28.6x12.5 x20 mm, gemaakt van 0.35 mm dik aluminium

· L-kantlijst, 29.2x19.4 mm, gemaakt van 0.5 mm dik aluminium

· L-kantlijst, 45x18.5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik staal of aluminium

· W-kantlijst, 45x21x21x18.5 mm, gemaakt van 0.8 mm dik staal of aluminium

3.2 PERFORATIES

De fabrikant levert Luxalon® 84C lamellen met de volgende perforatiespecificaties:

· Ø 1.0 mm, Δ 2 mm met 23% vrije doorlaat
· Ø 2.0 mm, Δ 5 mm met 16% vrije doorlaat

Geperforeerde panelen hebben een nominale, ongeperforeerde rand aan de zijkant voor optimale vlakheid en stabiliteit

· 84C lamel, 1 mm geperforeerd met een perforatievrije rand van 7 mm

· 84C lamel, 2 mm geperforeerd met een perforatievrije rand van 6 mm

3.3 AKOESTIEK

De fabrikant levert non-woven akoestisch vlies met een dikte van 0.2 mm dat in de fabriek aan de binnenzijde van de panelen is geplakt. Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde steenwoldekens worden geplaatst.

3.4 LAKLAAG

De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurenprogramma Luxalon® 84C lamellen code nr._________of een speciale kleur welke op aanvraag op project basis gemaakt wordt.

De afwerklaag bestaat uit een sterke en duurzame polyester afwerking met een nominale dikte van 20 micrometer, die via een continu coil-coating proces is aangebracht. Hierdoor is de laklaag overal even dik en is een absolute adhesie gewaarborgd.

3.5 INSTALLATIE

Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijk geldende wettelijke regelingen en verordeningen, evenals met de richtlijnen van de fabrikant, inclusief specifieke aanvullende eisen welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven.


1/2
29-4-2015

