KUNSTSTOF GEVELBEKLEDINGSPROFIEL

versie: 2.b   datum: 01-08-2018

1  Leverancier: Fetim Group bv.

2  Type: Protex Urban sponningsdeel.

3  #

\Brandgedrag (NEN-EN 13501-1) (klasse):C.

\Brandgedrag.....

4  #

\Materiaal: Geschuimd PVC.

5  #

\Toplaag: PVC UE.

6  #

\Kleur Protex Urban Sponningsdeel:

7  #

\- Wit, RAL 9003.

\- Puurwit, RAL 9016.

\- Crèmewit, RAL 1013.

\- .....

8  #

\Werkende breedte (mm): 143.

9  #

\Lengte (mm): 6.000

10  #

\Dikte (mm): 16.

11  #

\Hulpstukken:

12  #

\ - Protex kunststof startprofiel art.nr. 1186952.

13  #

\ - Alure kunststof ventilatie profiel 30mm art.nr.    1115607.

14  #

\ - Protex koppelprofiel Alu (op kleur)/PVC kunststof kleur \- .....

15  #

\ - Protex buitenhoekprofiel Alu (op kleur)/PVC kunststof kleur \- .....

16  #

\ - Protex eindprofiel Alu (op kleur)/PVC kunststof kleur \- .....

17  #

\ - Alure lekprofiel art.nr. 1141621

18  #

\ - Protex koppeling (op kleur)/PVC kunststof kleur \- .....

19  #

\ - Alure kunststof ventilatie startprofiel 25mm /PVC kunststof \ art.nr. 1203298

20  #

\ - Alure kunststof ventilatie startprofiel 35mm /PVC kunststof \ art.nr. 1203299

21  #

\Toebehoren:

28  #

\- bevestigingsmiddelen: All-Tight Schroef met Anti Roest Coating Cilinderkop Pozi, lengte 3.0x30mm, art.nr. 1122186.

29  #

\- bevestigingsmiddelen: All-Tight Ringnagel RVS A2 Bombé       BB Met Diamantpunt, breedte kop 5.5mm, steeldiameter 2.4mm lengte 45 mm, art.nr. 1150581.