Kingspan Light + Air

Linie 48

5405 AN, UDEN

T: 0413 - 33 83 38

I: kingspan.com

E: kla.nl.ventilatie@kingspan.com

_________________________________________________________________________________

BB416100.200.f05 Kingspan Brakel, BA-4 dakbeglazingssysteem, 4-zijdige oplegging, aluminium

01 	#

Fabrikant: Kingspan Light + Air.

02 	#

Type: BA-4 dakbeglazingssysteem, 4-zijdige oplegging, aluminium.

De glasdaken dienen te worden geleverd onder VMRG keurmerk, aan te tonen door middel

van een geldig VMRG Keurmerk® certificaat.

03 	#

Beoogd gebruik: beglazingsprofielsysteem met dubbele waterdichting 4-zijdig

gedragen en 4-zijdig ingeklemd.

Beoogd gebruik: als zadeldak.

Beoogd gebruik: als piramide.

Beoogd gebruik: als lessenaar dak.

Beoogd gebruik: als gevel.

Beoogd gebruik: .....

04 	#

Bevestigingsmiddelen: corrosievast staal, kwaliteit A2.

Bevestigingsmiddelen: corrosievast staal, kwaliteit A4.

Overige producteigenschappen:

Luchtdoorlatendheid (EN 12207) (klasse): 4.

Waterdichtheid (EN 12208) (klasse): E750.

Weerstand tegen windbelasting (EN 12210) (klasse): C5.

Warmte doorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/m²K): 3,24-2,5.

Geluidsisolatie Rw(C,Ctr) (dB): NPD

Hellingshoek:.....

06 	#

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1090-1:2009+A1:2011

Maattoleranties (EN 1090-3) overeenkomstig annex G,H en I

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): NPD

Vrijkomen van cadmium en zijn verbindingen: EN 573-3

Radioactieve straling: EN 573-3

Draagvermogen (kN/m²): conform berekening leverancier.

Draagvermogen (kN/m²): .....

07 	#

Vermoeiingssterkte: NPD.

12 	#

Duurzaamheid: verklaard in overeenstemming met onderdelenspecificatie.

13 	#

.....

14 	#

Uitvoeringsklasse: EXC2.

Uitvoeringsklasse: EXC3.

15 	#

Hoofd- en dwarsprofiel: hoofdliggers ingefreesd en dwarsprofiel met EPDM

manchet ingelaten in de infresing.

Hoofdprofiel, KBA6-K serie, thermisch gescheiden met oplegrubber, EPDM 70 Shore.

16 	#

Dwarsprofiel: BA6-D serie met oplegrubber, thermisch gescheiden met oplegrubber, EPDM

70 Shore.

Dwarsprofiel: BA6-35DT met esthetische omkleding van aluminium

plaatmateriaal, voorzien van aluminium verstijvingsprofiel T60.

Dwarsprofiel: BA6-35DT met esthetische omkleding van aluminium

plaatmateriaal, voorzien van aluminium verstijvingsprofiel T90.

Dwarsprofiel: BA6-35DT met esthetische omkleding van aluminium

plaatmateriaal, voorzien van aluminium verstijvingsprofiel T120.

17 	#

Profielhoogte hoofdprofiel (mm): 35 (KBA6-35K).

Profielhoogte hoofdprofiel (mm): 60 (KBA6-60K).

Profielhoogte hoofdprofiel (mm): 80 (KBA6-80K).

Profielhoogte hoofdprofiel (mm): 100 (KBA6-100K).

Profielhoogte hoofdprofiel (mm): 120 (KBA6-120K).

Profielhoogte hoofdprofiel (mm): 150 (KBA6-150K).

Profielhoogte hoofdprofiel (mm): 190 (KBA6-190K).

Profielhoogte hoofdprofiel (mm): 250 (KBA6-250K).

Profielhoogte hoofdprofiel (mm): .....

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): 12 (BA6-12D).

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): 25 (BA6-25D).

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): 35 (BA6-35D).

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): 60 (BA6-60D).

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): 80 (BA6-80D).

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): 100 (BA6-100D).

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): 120 (BA6-120D).

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): 150 (BA6-150D).

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): 170 (BA6-170D).

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): 190 (BA6-190D).

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): 250 (BA6-250D).

Profielhoogte dwarsprofiel (mm): .....

18	 #

Profielbreedte hoofdprofiel (mm): 60 (KBA6-K).

Profielbreedte dwarsprofiel (mm): 60 (BA6-D).

Profielbreedte (mm): .....

19 	#

Klemprofiel hoofdprofiel: KLO6-08, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore.

Klemprofiel en afdekprofiel hoofdprofiel: PL6-07, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70

Shore.

Klemprofiel dwarsprofiel: PLD5-07, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore.

31 	#

Afdekprofiel hoofdprofiel: KLB6-13.

Afdekprofiel hoofdprofiel: KLB6-20.

??	#

Materiaal, aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-07):

Profielen EN AW-6063

Lijstwerk onbehandeld of gepoedercoat EN AW-5754

Lijstwerk geanodiseerd EN AW-5005.

20 	#

22 	#

Isolator profiel: ABS.

23 	#

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

Oppervlaktebehandeling: onbehandeld.

Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd, technisch blank 20 µm.

25	 #

Conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

Laagdikte (µm): 60, 1-laag van 60 micron, polyesterpoedercoating.

Laagdikte (µm): 110, 2-laags, 1 laag van 50 micron primer en 1 laag van 60 micron polyesterpoedercoating

26 	#

Kleur (RAL): .....

Kleur.....

27	 #

Glansgraad (%): 80 (Glans).

Glansgraad (%): 70 (Satijn Glans).

Glansgraad (%): 30 (Mat).

Beglazing

Zie hoofdstuk 34

28	 #

Glasdikte (mm): .....

29 #

Beglazingssysteem: droog, doorvalveilig.

Beglazingssysteem: voorzien van siliconen omranding.

30 	#

.....

32 	#

Hulpstukken:

Druiplijst: ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm.

Druiplijst: geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm.

Druiplijst: geïsoleerd dubbelwandig aluminium, d=1,5 mm.

33 	#

Kantlijst: ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm.

Kantlijst: geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm.

Kantlijst: geïsoleerd dubbelwandig aluminium, d=1,5 mm.

34 	#

Noklijst: ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm.

Noklijst: geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm.

Noklijst: geïsoleerd dubbelwandig aluminium, d=1,5 mm.

35 	#

Keperlijst: ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm.

Keperlijst: geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm.

Keperlijst: geïsoleerd dubbelwandig aluminium, d=1,5 mm.

37 	#

Horizontale glasnaden voorzien van gesloten celrubber en weatherseal kitnaad, breedte 25 mm, kleur zwart/UV bestendig.

Horizontale glasnaden voorzien van gesloten celrubber en weatherseal kitnaad, breedte 25 mm, kleur zwart/UV bestendig en aluminium klemschijf rond 60 mm, voorzien van EPDM dichting.

Horizontale glasnaden voorzien van gesloten celrubber en weatherseal kitnaad, breedte 25 mm, kleur zwart/UV bestendig en aluminium klemschijf ovaal 60 x 120 mm, voorzien van EPDM dichting.

38 	#

.....

Montage

Montage conform montagerichtlijnen Kingspan Light + Air.

Toebehoren

Ventilatievoorziening, zie hoofdstuk…

RWA voorziening, zie hoofdstuk…