Kingspan Light + Air

Linie 48

5405 AN, UDEN

T: 0413 - 33 83 38

I: kingspan.com

E: kla.nl.ventilatie@kingspan.com

_____________________________________________________________________________

BB828110.000.f02 Kingspan Brakel, BA-GC structureel dakbeglazingssysteem, geschroefde rvs rotule

01 	#

Fabrikant: Kingspan Light + Air.

02	 #

Type: BA-GC structureel systeem, geschroefde rvs rotule.

De elementen dienen te worden geleverd onder VMRG keurmerk, aan te tonen door middel

van een geldig VMRG Keurmerk® certificaat.

03 	#

Beoogd gebruik: glasdragers voor puntgehouden structurele beglazing.

04 	#

Onderdelen:

Randlijst: ongeïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm.

Randlijst: geïsoleerd enkelwandig aluminium, d=1,5 mm.

Randlijst: geïsoleerd dubbelwandig aluminium, d=1,5 mm.

Materiaal, aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-07):

Lijstwerk onbehandeld of gepoedercoat EN AW-5754

Lijstwerk geanodiseerd EN AW-5005

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat

Oppervlaktebehandeling: onbehandeld

Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd, technisch blank 20 μm

Conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

Laagdikte (μm): 60, 1-laag van 60 micron, polyesterpoedercoating.

Laagdikte (μm): 110, 2-laags, 1 laag van 50 micron primer en 1 laag van 60 micron, polyesterpoedercoating.

Kleur (RAL): ……

Kleur:….

Glansgraad (%): 80 (Glans).

Glansgraad (%): 70 (Satijn Glans).

Glansgraad (%): 30 (Mat).

05 	#

Uitvoering glasplaat: ruiten voorzien van geboorde gaten voor rotulen en geslepen randen

Uitvoering glasplaat: ruiten voorzien van geslepen randen voor toepassing met voegspiders

Uitvoering glasplaat: 4-gatsplaat.

Uitvoering glasplaat: 6-gatsplaat.

Uitvoering glasknooppunt: RVS spider

Uitvoering glasknooppunt: RVS voegspider

Uitvoering glasknooppunt: 4-voudig.

Uitvoering glasknooppunt: 3-voudig.

Uitvoering glasknooppunt: 2-voudig.

Uitvoering glasknooppunt: 1-voudig.

06 	#

Type rotule: starre rotule met klemschijf op de glasplaten.

Type rotule: beweegbare rotule met klemschijf op de glasplaten.

Type rotule: starre rotule met verzonken klemschijf in de buitenruit.

Type rotule: beweegbare rotule met verzonken klemschijf in de buitenruit.

Type rotule: starre rotule verlijmd op de glasplaten.

Type rotule: beweegbare rotule verlijmd op de glasplaten.

07 	#

Materiaal knooppunt: corrosievast staal.

08 	#

Glasverbinding: weatherseal kitnaad, breedte 25 mm en gesloten cellig PE band.

09 	#

Trekstaaf: onderspannen buis+kabel.

10 	#

Drukstaaf.....

Drukstaaf: draadeind.

11 	#

Oppervlaktebehandeling.....

12	 #

.....