Kingspan Light + Air

Linie 48

5405 AN, UDEN

T: 0413 - 33 83 38

I: kingspan.com

E: kla.nl.ventilatie@kingspan.com

__________________________________________________________________________________

BB416100.200.f43 Kingspan Brakel, BA-4BW EI60 (0-80) brandwerend dakbeglazingssysteem, 4zijdige oplegging

01 	#

Fabrikant: Kingspan Light + Air.

02 	#

Type: BA-4BW E60 (0-80) brandwerend dakbeglazingssysteem, 4-zijdige oplegging.

Type: BA-4BW EI60 (0-80) brandwerend dakbeglazingssysteem, 4-zijdige oplegging.

De glasdaken dienen te worden geleverd onder VMRG keurmerk, aan te tonen door middel

van een geldig VMRG Keurmerk® certificaat.

03 	#

Beoogd gebruik: 60 minuten brandwerend beglazingsprofielsysteem met dubbele waterdichting 4-zijdig gedragen en 4-zijdig ingeklemd met een stalen onderconstructie.

Beoogd gebruik: als zadeldak.

Beoogd gebruik: als piramide.

Beoogd gebruik: als lessenaar dak.

Beoogd gebruik: als gevel.

Beoogd gebruik: .....

04 	#

Bevestigingsmiddelen: corrosievast staal, kwaliteit A2.

Bevestigingsmiddelen: corrosievast staal, kwaliteit A4.

Overige producteigenschappen:

Luchtdoorlatendheid (EN 12152) (klasse): AE.

Waterdichtheid (EN 12154) (klasse): RE1050.

Weerstand tegen windbelasting (EN 12210) (klasse): C5.

Warmte doorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/m²W): 2,4.

Geluidsisolatie Rw(C,Ctr) (dB): NPD

Max. ruitafmeting beglazing (mm): 1.000 x 2.800

Toepasbare hellingshoek (°): 0 – 80

Hellingshoek (°) :.....

06 	#

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1090-1:2009+A1:2011

Maattoleranties (EN 1090-3) overeenkomstig annex G,H en I

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): 60 E

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): 60 EI

Vrijkomen van cadmium en zijn verbindingen: EN 573-3

Radioactieve straling: EN 573-3

Draagvermogen (kN/m²): conform berekening leverancier.

Draagvermogen (kN/m²): .....

07 	#

Vermoeiingssterkte: NPD.

12 	#

Duurzaamheid: verklaard in overeenstemming met onderdelenspecificatie.

13 	#

.....

14	 #

Uitvoeringsklasse: EXC2.

Uitvoeringsklasse: EXC3.

15 	#

Hoofd- en dwarsprofiel: hoofdrubberprofiel inlaten in dwarsrubberprofiel.

Profiel: thermisch gescheiden.

Hoofdprofiel: rubberprofiel BA6-R22K, rubberkwaliteit, EPDM 70 Shore, bevestigd op

verzinkt stalen BA6-S20 profiel.

Hoofdprofiel: draagconstructie staal S235JR.

16	 #

Profiel: thermisch gescheiden.

Dwarsprofiel: rubberprofiel BA6-R22D, rubberkwaliteit EPDM 70 Shore bevestigd op verzinkt  stalen BA6-S20 profiel.

Dwarsprofiel: draagconstructie staal S235JR.

17 	#

Profielhoogte (mm): .....

Profielhoogte hoofdprofiel BA6-R22K (mm): 60

Profielhoogte dwarsprofiel BA6-R22D (mm): 60

Profielhoogte hoofdprofiel draagconstructie (mm): …..

Profielhoogte dwarsprofiel draagconstructie (mm): …..

18	 #

Profielbreedte (mm): .....

Profielbreedte hoofdprofiel BA6-R22K (mm): 22

Profielbreedte dwarsprofiel BA6-R22D (mm): 22

Profielbreedte hoofdprofiel draagconstructie (mm): …..

Profielbreedte dwarsprofiel draagconstructie (mm): …..

19	 #

Klemprofiel hoofdprofiel: KLO6-08, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore.

Klemprofiel en afdekprofiel hoofdprofiel: PL6-07, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore.

Klemprofiel en afdekprofiel dwarsprofiel: PLD5-07, voorzien van afdichtingsrubber, EPDM 70 Shore.

31	#

Afdekprofiel hoofdprofiel: KLB6-13.

Afdekprofiel hoofdprofiel: KLB6-20.

21	 #

Materiaal: staal S235JR (draagconstructie hoofdprofiel en dwarsprofiel).

Materiaal, aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-07):

Profielen EN AW-6063

Lijstwerk onbehandeld of gepoedercoat EN AW-5754

Lijstwerk geanodiseerd EN AW-5005

23 	#

Oppervlaktebehandeling: onbehandeld (aluminium).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (aluminium).

Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd technisch blank 20 µm (aluminium).

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt (staal).

25 	#

Conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

Laagdikte (µm): 60, 1-laag van 60 micron, polyesterpoedercoating.

Laagdikte (µm): 110, 2-laags, 1 laag van 50 micron primer en 1 laag van 60 micron polyesterpoedercoating.

26 	#

Kleur (RAL): .....

Kleur.....

27 	#

Glansgraad (%): 80 (Glans).

Glansgraad (%): 70 (Satijn Glans).

Glansgraad (%): 30 (Mat).

Beglazing

Zie hoofdstuk 34

28	 #

Glasdikte (mm): .....

29 	#

Beglazingssysteem: droog, doorvalveilig.

Beglazingssysteem: isolerende brandwerende beglazing 60 minuten (Contraflam), voorzien van intucement aan de randen.

30 	#.....

32	 #

Hulpstukken:

Druiplijst: geïsoleerd enkelwandig aluminium, brandklasse isolatie: A1.

33 	#

Kantlijst: geïsoleerd enkelwandig aluminium, brandklasse isolatie: A1

34 	#

Noklijst: geïsoleerd enkelwandig aluminium, brandklasse isolatie: A1

35 	#

Keperlijst: geïsoleerd enkelwandig aluminium, brandklasse isolatie: A1

37 	#

Horizontale glasnaden voorzien van gesloten celrubber en weatherseal kitnaad, breedte 25 mm, kleur zwart/UV bestendig.

38	#

…….

Montage conform brandcertificaat en montagerichtlijnen Kingspan Light + Air.

Toebehoren

Ventilatievoorziening, zie hoofdstuk…..

RWA voorziening, zie hoofdstuk…..