| 44.41.21-a | 44.41.21-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 60. Geluidwering (Rw) (NEN-EN-ISO 717-1-1997) (dB): 62,8 (-3;-9). Type: Knauf scheidingswand: W112-ms 75/125 MaxSpace Combi 60GW. Variant: W112-75-6-G-010 Totale wanddikte (mm): 125. Skelet: - Enkele staanders. - afstand stijlen (mm): 600. Montage van in het werk af te werken Knauf Metalen Staander scheidingswand, overeenkomstig BRL 1003. Isolatie: Glaswol. Beplating: tweelaags. beplating aan twee zijden. Bevestigingswijze: geschroefd. Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden. Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau ...... Maximale wandhoogte (mm): 2800. 1. KNAUF CW METALEN FRAMEPROFIEL Fabrikaat: Knauf B.V. Type: wandprofiel. Materiaal: koudgewalst staal. Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. Materiaaldikte (mm): 0,6. C-profiel, hoogte x breedte (mm): 75mm MaxSpace profiel. U-profiel, hoogte x breedte (mm): 40x75mm. Toebehoren: - afdichtingsmateriaal: Knauf dichtingsband. - bevestigingsmiddelen. 2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+a09) Fabrikant: Knauf B.V. Type: Type A, standaard plaat. Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): A2-s1,d0 (B). Materiaal: gips. Langskanten: (AK) afgeschuinde kant. Kopse kanten: recht gezaagd. Dikte (mm): 12,5. Breedte (mm): 1200. Deze platen toepassen voor de eerste laag. Deze platen toepassen aan beide zijden van de wand. Type: Type DFH2IR, Diamond Board, plaat met verhoogde brandwerendheid, vertraagde wateropname; Klasse H2, verhoogde oppervlakte hardheid en breuksterkte. Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): A2-s1,d0 (B). Materiaal: gips. Langskanten: (AK) afgeschuinde kant. Kopse kanten: recht gezaagd. Dikte (mm): 12,5. Breedte (mm): 1200. Deze platen toepassen voor de tweede laag. Deze platen toepassen aan beide zijden van de wand. Toebehoren: - voegwapeningsmateriaal: Knauf Zelfklevend Wapeningsgaas of Papierband. - voegafwerkingsmateriaal: Knauf EasyFiller of Knauf Uniflott. - finishmateriaal: Knauf Easyfinish of Knauf Fill & Finish Light. - bevestigingsmiddelen: Eerste plaatlaag: Knauf Diamond Board schroeven XTN 3,9x23mm Tweede plaatlaag:. Knauf Diamond Board schroeven XTN 3,9x33mm - uitwendige hoeken: Knauf hoekbeschermer 31 of Knauf Dallas. D4. DEKEN MINERALE WOL Fabrikant: Knauf Insulation B.V. Type: Acoustifit, isolatieplaat. Materiaal: Minerale wol, glaswol. Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,037 . Brandgedrag (klasse): A1. Dikte (mm): 60. Breedte (mm): 600. Lengte (mm): 1350. 01. BINNENWAND De scheidingswanden….. |
| --- | --- |