FAAY systeemplafond GP22VO

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.31



PANELENPLAFONDS
44.31.10-i

PANELENPLAFOND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELENPLAFOND








Onzichtbare draagconstructie waarbij de panelen over de flens








worden geschoven.








Panelen:








-
panelen in alle richtingen symmetrisch monteren.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

GIPSPLAAT PLAFOND








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: plafondsysteem GP22VO.








Elementopbouw:








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








Paneeldikte (mm) : 
22.








Moduulmaat (mm):
600.








Naadafwerking :
-
facet.














-
naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,















volgens montagehandleiding.








Steenwoldikte (mm): 65 (45kg/m3)








Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):
75 (incl. 65mm steenwol onder houten 





















vloer).








Geluidsisolatie (dB): >55dB (incl. 65mm steenwol onder houten vloer)








Vochtstabiliteit : bestendig tegen RV van max. 70% 








Toebehoren:








-
vuren kantlatten.








-
vuren klossen.





.01
BINNENPLAFOND






T.p.v. de ruimten….., als aangegeven op tekening.


FAAY Scheidingswand VP54

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand VP54








Elementopbouw:








-
beplating aan twee zijden.








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern:vlasvezelplaat








Wanddikte (mm) :

54.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
spaanplaat veren.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.









Milieukostenindicator: € 1,97/m2 (Categorie 1)








CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,54









Brandwerendheid (1364-1) (min.):
30.








Geluidsisolatie (dB): 30. 








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren stellat.








-
vloeraansluiting: vuren stellat.









-
wandaansluiting:
halve houten veren.








-
hoeken (haaks of in verstek): -
vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-
zagen, afhankelijk van wandafwerking verlijmen met FAAYFIX lijm en h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaatschroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De systeemwanden



FAAY Scheidingswand SP54

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, SPAANPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, SPAANPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand SP54








Elementopbouw:








-
beplating aan twee zijden.








-
materiaal beplating : spaanplaat 5mm.








-
materiaal kern: vlasvezelplaat 34mm.







Wanddikte (mm) : 

54.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
spaanplaat veren.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.









Milieukostenindicator: € 2,35/m2 (Categorie 1)

CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,38









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
<20.








Geluidsisolatie (dB): 27. 








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren stellat.








-
vloeraansluiting: aluminium T-profiel of vuren stellat. 








-
wandaansluiting:
halve houten veren.








-
hoeken (haaks of in verstek): -
vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-
zagen, afhankelijk van wandafwerking verlijmen met FAAYFIX lijm en h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaatschroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De systeemwanden



FAAY Scheidingswand VP70

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, VLASKERN MET GIPSKARTONPLATEN 







Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: verdiepingshoog demontabel wandsysteem, systeemwand VP70








Elementopbouw:








-
massieve vlaskern 50mm met leidingsleuven.

-
beplating aan twee zijden.








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








Wanddikte (mm) :

70.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
spaanplaat veren.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm, volgens montagehandleiding.








Milieukostenindicator: € 2,20/m2 (Categorie 1)

CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 








Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,23









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
45.








Geluidsisolatie (dB): 33. 








Toebehoren:

-
plafondaansluiting: halfhouten veer, of hardhouten stellat, of vuren stellat icm plinten.

-
vloeraansluiting: vuren stellat met plinten, bij bovenaansluiting met halfhouten veer de panelen opwiggen.









-
wandaansluiting:
halve houten veren.








-
hoeken (haaks of in verstek): -
vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-
zagen, afhankelijk van wandafwerking verlijmen met FAAYFIX lijm en h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaatschroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De systeemwanden


FAAY Scheidingswand VP70 extra gips
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








- 
een zijde enkel laags.








-
een zijde dubbel laags.







Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, VLASKERN MET GIPSKARTONPLATEN 







Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: verdiepingshoog demontabel wandsysteem, systeemwand VP70 extra gips







Elementopbouw:








-
massieve vlaskern 50mm met leidingsleuven.

-
beplating aan twee zijden.

-
materiaal beplating : gipskartonplaat 2x dik 9,5mm en 1x dik 12,5mm overlappend over één zijde.








Wanddikte (mm) :

82,5.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
spaanplaat veren.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm, volgens montagehandleiding.

CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,23









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
60.








Geluidsisolatie (dB): 35. 








Toebehoren:

-
plafondaansluiting: halfhouten veer, of hardhouten stellat, 
-
vloeraansluiting: vuren stellat met plinten, bij bovenaansluiting met halfhouten veer de panelen opwiggen.









-
wandaansluiting:
halve houten veren.








-
hoeken (haaks of in verstek): -
vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-
zagen, afhankelijk van wandafwerking verlijmen met FAAYFIX lijm en h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaatschroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De systeemwanden


FAAY Scheidingswand SP70

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, SPAANPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, SPAANPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand SP70








Elementopbouw:








-
beplating aan twee zijden.








-
materiaal beplating : spaanplaat 10mm.








-
materiaal kern:vlasvezelplaat








Wanddikte (mm) : 

70.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
spaanplaat veren.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.


CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,20









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
<20.








Geluidsisolatie (dB): 29. 








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren stellat.








-
vloeraansluiting: aluminium T-profiel of vuren stellat. 








-
wandaansluiting:
halve houten veren.








-
hoeken (haaks of in verstek): -
vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-
zagen, afhankelijk van wandafwerking verlijmen met FAAYFIX lijm en h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaatschroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De systeemwanden



FAAY Scheidingswand HV84
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, HOUTVEZELPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand HV84







Elementopbouw:








-
beplating aan twee zijden.








-
materiaal beplating : houtvezelplaat 20mm.








-
materiaal kern: vlasvezelplaat 44mm







Wanddikte (mm) :
84.








Moduulmaat (mm):
597.








Hoogte (mm): 


zie tekening.








Koppeling :
spaanplaat veren.








Naadafwerking :
-
VK kant (90 graden hoek)













-
naadloos, afwerking leemstuc inclusief gaasband.







Milieukostenindicator: € 2,70/m2 (Categorie 1)

CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,33









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
>30 (Met 2x 8mm Leemstuc).








Geluidsisolatie (dB): 33. 








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren stellat.








-
vloeraansluiting: vuren stellat.









-
wandaansluiting:
halve houten veren.








-
hoeken (haaks of in verstek): -
vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-
zagen, afhankelijk van wandafwerking verlijmen met FAAYFIX lijm en h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaatschroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De systeemwanden



FAAY Isolatiewand IW90

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW90.








Elementopbouw:








-
sandwichpaneel aan twee zijden: GP22.








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)








Wanddikte (mm) :

90.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
stalen I-profiel 70mm of stalen TT-profiel 50mm.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.









Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,68









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
45.








Geluidsisolatie (dB): 50. 








Toebehoren:

-
plafondaansluiting: vuren spouwlatten met Airexband voor plintloze afwerking, of vuren sloffen met Airexband.








-
vloeraansluiting: vuren spouwlat met Airexband.









-
wandaansluiting:
vuren spouwlat met Airexband.








-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en



















h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 





















schroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De systeemwanden



FAAY Isolatiewand IW100

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW100.








Elementopbouw:








-
sandwichpaneel aan twee zijden: VP35.








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern:steenwol 25mm (45kg/m3)








Wanddikte (mm) : 

100.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
stalen I-profiel 70mm of stalen TT-profiel 50mm.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.


CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,76









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
60.








Geluidsisolatie (dB): 45. 








Toebehoren:

-
plafondaansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren spouwlat met Airexband.








-
vloeraansluiting: vuren spouwlat met Airexband.









-
wandaansluiting:
vuren spouwlat met Airexband.








-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en



















h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 





















schroeven.



.01
BINNENWAND






De systeemwanden



FAAY Isolatiewand IW100 watervast
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT WR







Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW100.








Elementopbouw:








-
sandwichpaneel aan twee zijden: VP35.








-
materiaal beplating : gipskartonplaat waterwerend dik 9,5mm.








-
materiaal kern:steenwol 25mm (45kg/m3)








Wanddikte (mm) : 

100.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
stalen I-profiel 70mm of stalen TT-profiel 50mm.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.


CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,76









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
60.








Geluidsisolatie (dB): 45. 








Toebehoren:

-
plafondaansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren spouwlat met Airexband.








-
vloeraansluiting: vuren spouwlat met Airexband.









-
wandaansluiting:
vuren spouwlat met Airexband.








-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en



















h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 





















schroeven.



.01
BINNENWAND






De systeemwanden



FAAY Isolatiewand IW100 stootvast
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW100.








Elementopbouw:








-
sandwichpaneel aan twee zijden: VP35.








-
materiaal beplating : Rigidur H dik 9,5mm.








-
materiaal kern:steenwol 25mm (45kg/m3)








Wanddikte (mm) : 

100.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
stalen I-profiel 70mm of stalen TT-profiel 50mm.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.


CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,76









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
60.








Geluidsisolatie (dB): 45. 








Toebehoren:

-
plafondaansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren spouwlat met Airexband.








-
vloeraansluiting: vuren spouwlat met Airexband.









-
wandaansluiting:
vuren spouwlat met Airexband.








-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en



















h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 





















schroeven.



.01
BINNENWAND






De systeemwanden



FAAY Woningscheidende wand IW148

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW148.








Elementopbouw:








-
sandwichpaneel aan twee zijden: VP54.








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)








Wanddikte (mm) : 

148.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
spaanplaat veer.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.


CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,47









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
90.








Geluidsisolatie (dB): 56. 








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren stellat met Airexband.








-
vloeraansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren stellat met Airexband.









-
wandaansluiting:
halve houten veer.
-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, afhankelijk van wandafwerking verlijmen met FAAYFIX lijm en h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaatschroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De woningscheidende wanden



FAAY Woningscheidende wand IW200 (2x VP54)

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW200.








Elementopbouw:








-
sandwichpaneel aan twee zijden: VP54.








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)








Wanddikte (mm) : 

200.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
spaanplaat veer.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.


CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,44









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
90.








Geluidsisolatie (dB): 59. 








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren stellat met Airexband.








-
vloeraansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren stellat met Airexband.









-
wandaansluiting:
halve houten veer.

-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, afhankelijk van wandafwerking verlijmen met FAAYFIX lijm en h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaatschroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De woningscheidende wanden



FAAY Woningscheidende wand IW200 (2x VP70)

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW200.








Elementopbouw:








-
sandwichpaneel aan twee zijden: VP70.








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)








Wanddikte (mm) : 

200.








Moduulmaat (mm):
-
400.















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
spaanplaat veer.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.


CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,38









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
120.








Geluidsisolatie (dB): 61. 








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren stellat met Airexband.








-
vloeraansluiting: vuren stellat met Airexband.









-
wandaansluiting:
halve houten veer.

-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, afhankelijk van wandafwerking verlijmen met FAAYFIX lijm en h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaatschroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De woningscheidende wanden



FAAY Voorzetwand GP22

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand GP22.








Elementopbouw:








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








Paneeldikte (mm) : 


22.








Constructiedikte(mm): 

60. 













Moduulmaat (mm):

-
400.
















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling :
stalen T-profiel 50mm.








Naadafwerking :
-
facet.

-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.









Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 2,77 (excl. steenwol)









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
< 20.








Geluidsisolatie (dB):
-
verbetering ca. 5 dB (excl. steenwol)















-
verbetering ca. 10-20 dB (incl. steenwol) 








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren stellat of slof.








-
vloeraansluiting: vuren stellat of vuren slof.









-
wandaansluiting:
vuren spouwlat.








-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en



















h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 





















schroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De voorzetwand wanden



FAAY Voorzetwand VP35

44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand VP35.








Elementopbouw:








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern:vlasvezelplaat








Paneeldikte (mm) : 


35.








Constructiedikte(mm): 

75. 













Moduulmaat (mm):

-
400.
















-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling elementen:
-
stalen T-profiel.
· Triplex veer.







Koppeling naar achterconstructie: viltlat.












Naadafwerking :
-
facet.


-
naadloos, afhankelijk van wandafwerking verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,
volgens montagehandleiding.


Milieukostenindicator: € 1,42/m2 (Categorie 1)

CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 2,13 (excl. steenwol)









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
 < 20.








Geluidsisolatie (dB):
-
verbetering ca. 5 dB (excl. steenwol)















-
verbetering ca. 10-20 dB (incl. steenwol) 








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren stellat of slof.








-
vloeraansluiting: vuren stellat of vuren slof.









-
wandaansluiting:
vuren spouwlat.

-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, afhankelijk van wandafwerking verlijmen met FAAYFIX lijm en h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaatschroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De voorzetwand wanden


FAAY Voorzetwand VP35 Liplas
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand VP35.








Elementopbouw:








-
materiaal beplating: gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern: vlasvezelplaat








Paneeldikte (mm) : 

35.








Constructiedikte(mm): 
35 – 77.







Moduulmaat (mm):

600 (575mm werkend).








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling elementen:
-
Met Faayfix verlijmde lip.








Koppeling naar achterconstructie: Ontkoppeld of met spouwlat.












Naadafwerking :
-
Afgeschuinde kant.














-
naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,















volgens montagehandleiding.

CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 2,13 (excl. steenwol)









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
 < 20.








Geluidsisolatie (dB):
-
verbetering minimaal 4 dB  








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren spouwlat.








-
vloeraansluiting: vuren spouwlat.









-
wandaansluiting zijkant:
Faayfix of vuren spouwlat links en Faayfix rechts.

-
wandaansluiting achter:
geen, of vuren spouwlat met Airexband, of spouwlat met kokosvilt en Airexband.
-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en



















h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 





















schroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De voorzetwand wanden



FAAY Voorzetwand VP54 Liplas
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand VP35.








Elementopbouw:








-
materiaal beplating: gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern: vlasvezelplaat








Paneeldikte (mm) : 

35.








Constructiedikte(mm): 
54 – 96.







Moduulmaat (mm):

-
400 (375mm werkend).
-
600 (575mm werkend).








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling elementen:
-
Met Faayfix verlijmde lip.








Koppeling naar achterconstructie: Ontkoppeld of met spouwlat.












Naadafwerking :
-
Afgeschuinde kant.














-
naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,















volgens montagehandleiding.

CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,54 (excl. steenwol)









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
 < 20.








Geluidsisolatie (dB):
-
verbetering minimaal 6 dB  








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren spouwlat.








-
vloeraansluiting: vuren spouwlat.









-
wandaansluiting zijkant:
Faayfix of vuren spouwlat links en Faayfix rechts.

-
wandaansluiting achter:
geen, of vuren spouwlat met Airexband, of spouwlat met kokosvilt en Airexband.
-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en



















h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 





















schroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand VP70 Liplas
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan beide zijden








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:








-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 









en max. 70%, temperatuur > +5°C.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand VP35.








Elementopbouw:








-
materiaal beplating: gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern: vlasvezelplaat








Paneeldikte (mm) : 

35.








Constructiedikte(mm): 
70 – 112.







Moduulmaat (mm):

-
400 (375mm werkend).
-
600 (575mm werkend).








Hoogte (mm): zie tekening.








Koppeling elementen:
-
Met Faayfix verlijmde lip.








Koppeling naar achter constructie: Ontkoppeld of met spouwlat.












Naadafwerking :
-
Afgeschuinde kant.














-
naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,















volgens montagehandleiding.

CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,23 (excl. steenwol)









Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):
 < 20.








Geluidsisolatie (dB):
-
verbetering minimaal 8 dB  








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: vuren spouwlat.








-
vloeraansluiting: vuren spouwlat.









-
wandaansluiting zijkant:
Faayfix of vuren spouwlat links en Faayfix rechts.

-
wandaansluiting achter:
geen, of vuren spouwlat met Airexband, of spouwlat met kokosvilt en Airexband.
-
hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en



















h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 





















schroeven.
 
 



.01
BINNENWAND






De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand PG/Wall-in-One BASIC
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan één zijde








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.








Opslag en montage:

-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 




en max. 80%, temperatuur bedraagt minimaal 5ºC, bij afvoegen van de wand 


minimaal 10ºC.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

VOORZET ISOLATIEWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: Verdiepingshoog wandsysteem, voorzetwand Na-isolatiewand.







Elementopbouw:








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern : pirplaat met dampdichte folie aan weerskanten







Paneeldikte (mm) : 9,5mm + dikte pirplaat.








Constructiedikte(mm): 9,5mm + dikte pirplaat.








Moduulmaat (mm):
-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.







Koppeling elementen:
koud tegen elkaar aan







Koppeling naar achter constructie: verlijmd met FAAYFOAM.












Naadafwerking :
-
AK zonder afwerking













-
naadloos, zonder verlijming.















volgens montagehandleiding.








Warmteweerstand Rd plaatmateriaal (m2*K/W):

· PG60 : 2,26
-
PG70 : 2,71
-
PG80 : 3.15







-
PG90 : 3,60







Brandklasse (EN 13501-1): B, s1, d0







Geluidsisolatie (dB):
-
verbetering ca. 5 dB 







Toebehoren:

plafondaansluiting: PG-SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR.
-
vloeraansluiting: PG-SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR of verduurzaamde vuren slof.

-
wandaansluiting:
achter met FAAYFOAM of verduurzaamde vuren spouwlatten, zijkant met verduurzaamde vuren spouwlatten en PG/SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR.

-
hoeken (haaks): PIR verwijderen (element verjongen) met dikte PG element, verjongde deel verlijmen met FAAYFIX lijm op kopse kant.




.01
BINNENWAND






De voorzetwand wanden



FAAY Voorzetwand PG/Wall-in-One SYSTEM
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan één zijde








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.








Opslag en montage:

-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 




en max. 80%, temperatuur bedraagt minimaal 5ºC, bij afvoegen van de wand 


minimaal 10ºC.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

VOORZET ISOLATIEWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand Na-isolatiewand.








Elementopbouw:








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern : pirplaat met dampdichte folie aan weerskanten







Paneeldikte (mm) : 9,5mm + dikte pirplaat.








Constructiedikte(mm): 29,5mm + dikte pirplaat.








Moduulmaat (mm):
-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.







Koppeling elementen:
met PG verbindingsregel







Koppeling naar achterconstructie: PG Verbindingsregel en spouwlatten.












Naadafwerking :
-
AK zonder afwerking













-
naadloos, koud op de XPS T-regel.














volgens montagehandleiding.








Warmteweerstand Rd plaatmateriaal (m2*K/W):

· PG60 : 2,26
-
PG70 : 2,71

-
PG80 : 3.15








-
PG90 : 3,60
Brandklasse (EN 13501-1): B, s1, d0







Geluidsisolatie (dB):
-
verbetering ca. 5 dB 







Toebehoren:








-
plafondaansluiting: PG-SEALBAND
-
vloeraansluiting: PG-SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR of verduurzaamde vuren slof.


-
wandaansluiting:
achter PG-verbindingsregel, zijkant met een verduurzaamde vuren spouwlat en PG/SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR.

-
hoeken (haaks): PIR verwijderen (element verjongen) met dikte PG element, verjongde deel verlijmen met FAAYFIX lijm op kopse kant.




.01
BINNENWAND






De voorzetwand wanden



FAAY Voorzetwand PG/Wall-in-One VRIJSTAAND
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan één zijde








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:

-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 




en max. 80%, temperatuur bedraagt minimaal 5ºC, bij afvoegen van de wand 


minimaal 10ºC.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

VOORZET ISOLATIEWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand Na-isolatiewand.







Elementopbouw:








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.








-
materiaal kern : pirplaat met dampdichte folie aan weerskanten







Paneeldikte (mm) : 9,5mm + dikte pirplaat.








Constructiedikte(mm): 29,5mm + dikte pirplaat.








Moduulmaat (mm):
-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.







Koppeling elementen:
met grenen verbindingsregel







Koppeling naar achterconstructie: n.v.t..












Naadafwerking :
-
AK zonder afwerking













-
naadloos, koud op de grenen regel.














volgens montagehandleiding.








Warmteweerstand Rd plaatmateriaal (m2*K/W):

· PG60 : 2,26
-
PG70 : 2,71

-
PG80 : 3.15








-
PG90 : 3,60
Brandklasse (EN 13501-1): B, s1, d0







Geluidsisolatie (dB):
-
verbetering ca. 5 dB 







Toebehoren:








-
plafondaansluiting: PG-SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR.







-
vloeraansluiting: vuren slof.


-
wandaansluiting:
zijkant met een verduurzaamde vuren spouwlat en PG-SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR.

-
hoeken (haaks): PIR verwijderen (element verjongen) met dikte PG element, verjongde deel verlijmen met FAAYFIX lijm op kopse kant.




.01
BINNENWAND






De voorzetwand wanden



FAAY Voorzetwand HG SYSTEM
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan één zijde








Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:

-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 




en max. 80%, temperatuur bedraagt minimaal 5ºC, bij afvoegen van de wand 


minimaal 10ºC.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

VOORZET ISOLATIEWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT








Fabricaat: Faay Vianen BV.







  
Type: wandsysteem, verdieping hoog, voorzetwand Na-isolatiewand.








Elementopbouw:








-
materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.


-
materiaal kern : houtvezelplaat met aan een zijde een dampdichte folie en achterzijde een waterkerende folie.







Paneeldikte (mm) : 9,5mm + dikte houtvezellaat.








Constructiedikte(mm): 9,5mm + dikte houtvezelplaat.








Moduulmaat (mm):
-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.







Koppeling elementen:
met Houtvezel verbindingsregel







Koppeling naar achter constructie: Houtvezel verbindingsregel en spouwlatten.










Naadafwerking :
-
AK zonder afwerking













-
naadloos, koud op de houtvezel T-regel.













-
volgens montagehandleiding.








Warmteweerstand Rd plaatmateriaal (m2*K/W):

· HG140 : 3,5 m2*K/W
Brandklasse gipsplaat toplaag (EN 13501-1): B, s1, d0








Geluidsisolatie (dB):
-
verbetering ca. 5 dB 








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: Bio Calce 
-
vloeraansluiting: Geen noodzakelijke vloeraansluiting.
-
wandaansluiting:
achter houtvezelverbindingsregel, zijkant met een schroef. 
-
hoeken (haaks): -
Buitenhoek: tegen elkaar aanzetten en een gipsstrook erop verlijmen. Binnenhoek: gipsplaat ter dikte van de houtvezel verwijderen en tegen elkaar aan plaatsen. Schroeven op achterzijde wand.




.01
BINNENWAND






De voorzetwand wanden



FAAY Voorzetwand HC SYSTEM
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
enkel laags.








-
aan één zijde








Boven aansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de








wand daardoor niet verticaal kan worden belast.








Opslag en montage:

-
relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 




en max. 80%, temperatuur bedraagt minimaal 5ºC, bij afvoegen van de wand 


minimaal 10ºC.








-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

VOORZET ISOLATIEWANDELEMENT, CLICKWALL







Fabricaat: Faay Vianen BV.







  
Type: wandsysteem, verdieping hoog, voorzetwand Na-isolatiewand.








Elementopbouw:








-
materiaal beplating : clickwall dik 10mm.


-
materiaal kern : houtvezelplaat met aan een zijde een dampdichte folie en achterzijde een waterkerende folie.







Paneeldikte (mm) : 10mm + dikte houtvezellaat.








Constructiedikte(mm): 10mm + dikte houtvezelplaat.








Moduulmaat (mm):
-
600.








Hoogte (mm): zie tekening.







Koppeling elementen:
met Houtvezel verbindingsregel







Koppeling naar achter constructie: Houtvezel verbindingsregel en spouwlatten.










Naadafwerking :
-
Geen, vlakke aansluiting.














-
naadloos, koud op de houtvezel L-regel.














-
volgens montagehandleiding.








Warmteweerstand Rd plaatmateriaal (m2*K/W):

· HC140 : 3,5 m2*K/W

Brandklasse toplaag (EN 13501-1): D, s2, d0








Geluidsisolatie (dB):
-
verbetering ca. 5 dB 








Toebehoren:








-
plafondaansluiting: Bio Calce 
-
vloeraansluiting: Geen noodzakelijke vloeraansluiting.
-
wandaansluiting:
achter houtvezelverbindingsregel, zijkant met een schroef. 
-
hoeken (haaks): -
Buitenhoek: tegen elkaar aanzetten en een gipsstrook erop verlijmen. Binnenhoek: gipsplaat ter dikte van de houtvezel verwijderen en tegen elkaar aan plaatsen. Schroeven op achterzijde wand.




.01
BINNENWAND






De voorzetwand wanden



FAAY Prefab wand KS70
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, VEZELVERSTERKTE GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
zijde a 2 laags.








-
zijde b 1 laag.
- 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig met PE-band zijn  uitgevoerd dat de wand daardoor stabiel blijft staan.








Opslag en montage:








-
Altijd afgedekt opgeslagen tegen weersinvloeden.







-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage tijdens de casco bouw.







Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWAND, 
VEZELVERSTERKTE GIPSPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: Prefab wand, voorzien van elektravoorbereidingen.







Elementopbouw:








-
beplating aan twee zijden, a-symetrisch.








-
materiaal beplating : vezelversterkte gipsplaat, zijde a 2 x 10mm, zijde b 15mm.








-
materiaal kern: vlasvezelplaat








Wanddikte (mm) :70.








Moduulmaat (mm):
kamerbreed.







Hoogte (mm): 


kamerhoog.








Koppeling :
n.v.t..








Naadafwerking :
-
stuiknaad/facet.








Milieukostenindicator: € 3,67/m2 (Categorie 1)

CO2 opslag: 580kg/m3 vlaskern 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,54


Geluidisolatie Rw (dB): 38
Toebehoren:








-
plafondaansluiting: PE band.








-
vloeraansluiting: vuren lat, gekoppeld aan constructievloer.









-
wandaansluiting:
verlijming, schroeven of luchtdicht band.




.01
BINNENWAND






De systeemwanden



PAGE  
16

